## Slide 1
2026 ｜ 0518 會議簡報
電池 Rate Capability、R(SoC) 與跨輪老化分析
Custom NMC 2000 mAh • Rounds 1–7 • 24+ cycles（儲存不計） • Snapshot a3c7678
1655.8 mAh
Cell baseline @ 0.5C
−0.4%
Cap drop 0.5C → 2.0C
58–64 mΩ
R₀ (plateau / DC)
STM32 + IT6302 PSU + IT8512A+ Load + INA226 (calibrated) ｜ TEST/round_runner_v1.py

## Slide 2
02
AGENDA
Four Takeaways — 一頁綜覽
1
Cell Baseline
1655.8 mAh
@ 0.5C，≈ 0.83 × rated。rounds 2–6 mean (排除 round 1 outlier)。
2
Rate Capability
−0.4%
0.5C → 2.0C 容量幾乎不掉。動態阻抗 SoC 訊號偏小，演算法靈敏度需小步進實驗
3
R(SoC) U-shape
64 / 58 mΩ
DC R₀ ≈ 64 mΩ；perturbation plateau ≈ 58 mΩ；cutoff 區急升 9 mΩ。
4
Commissioning Drift
−1.2%
前 30 cycle R 微降 = 浸潤 + 溫漂，不是 SoH 退化，從 cycle ≥ 50 再看 dR。
資料快照：commit a3c7678 • rounds 1-6 完整 + round 7 進行中

## Slide 3
03
CONTEXT
實驗平台與資料快照
平台組成
Cell
custom NMC，rated 2000 mAh，V_cv 4.2 V，V_cutoff 2.5 V
PSU
IT6302（programmable，SCPI；CURR readback 強制驗證）
Load
IT8512A+（CC discharge，每 60 s perturb 0.2C dwell 1 s）
Sense
INA226（14 點線性內插校正，誤差 < 0.21 mA）
Control
STM32 + Python TEST/round_runner_v1.py
資料規模
7 rounds
6 完整 + round 7 進行中
24+ cycles
每輪 4 個 rate cycle（儲存不計）
4 C-rates
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 C
1 Hz sampling
perturbation 抓 dV/dI
環境：lab 未恆溫，ambient 推估 24–28°C（季節性偏移，列為已知 limitation）

## Slide 4
04
TAKEAWAY 1
Cell baseline = 1655.8 mAh @ 0.5C
1655.8 mAh
rounds 2–6 mean，σ/μ = 0.54%
≈ 0.83 × rated
標稱 2000 mAh，實測 ≈ 0.83 × rated（25°C, 2.5 V cutoff）
高可重現性
σ/μ 僅 0.54%，cell-to-cell 與輪間漂移已收斂
Round 1 排除
起始 OCV 4.19 V → already_full bypass，charge step 37 s 跳過，SoC 起點偏高 ~0.5%
RATED vs MEASURED
Rated
2000 mAh
Measured
1656 mAh
83%
of rated capacity
Source: TEST/data/cycle_log.csv • cycles 5, 10, 15, 20, 25 (0.5C, rounds 2-6)

## Slide 5
05
TAKEAWAY 2
Rate capability 極佳 — 0.5C → 2.0C 容量僅 −0.4%
C-rate
n
平均 Q (mAh)
σ (mAh)
σ/μ
0.5C
6
1660.3
9.00
0.54%
1.0C
6
1656.5
2.91
0.18%
1.5C
6
1653.6
3.82
0.23%
2.0C
6
1649.3
3.15
0.19%
從 0.5C 到 2.0C
−0.4%
容量幾乎不掉。
→ Cell 內阻夠低，rate sensitivity 不會困住高 C 放電；但對動態阻抗法 SoC 來說，IR signal 偏小，演算法靈敏度要做小步進實驗。
排除 round 1 outlier（已 full bypass）；rounds 2–6, n=6 per C-rate

## Slide 6
06
TAKEAWAY 3 / a
DC 內阻 — 兩種量測法互相驗證
v_start 線性回歸
R₀ ≈ 64 mΩ
V = V_oc − R · I
對 4 個 C-rate 的 discharge 起始 v_start 與 I 做線性回歸
0.5C → 4.128 V，2.0C → 3.968 V
intercept V_oc ≈ 4.180 V（cell 充飽 OCV）
含 R₀ + 早期 transient（cell 尚未自熱）
Perturbation (1 s 階躍)
plateau ≈ 58 mΩ
R = −dV/dI
每 60 s 從 main C-rate 短暫降到 0.2C dwell 1 s
perturb_high row 的 dvdi 直接給 R
已運轉 ≥ 60 s，cell 自熱 → R 偏低
對應 SoC 50–60% 的 plateau 值
兩者一致 — 差異 ~6 mΩ 來自 cell 自熱 (R 為 NTC) 與 v_start 含早期 transient。

## Slide 7
07
TAKEAWAY 3 / b
R(SoC) U-shape — plateau 最低、cutoff 急升
SoC bin
0.5C
1.0C
1.5C
2.0C
100–90%
60.9 ± 0.6
60.3 ± 0.6
60.2 ± 0.7
60.2 ± 0.6
90–80%
60.1 ± 0.5
59.0 ± 0.5
58.6 ± 0.6
58.4 ± 0.6
80–70%
59.5 ± 0.4
58.3 ± 0.4
57.5 ± 0.4
57.0 ± 0.3
70–60%
59.5 ± 0.3
58.0 ± 0.3
57.2 ± 0.3
56.4 ± 0.3
60–50%
59.4 ± 0.3
57.8 ± 0.3
57.0 ± 0.3
56.1 ± 0.2
50–40%
59.4 ± 0.3
58.1 ± 0.3
57.0 ± 0.2
56.1 ± 0.2
40–30%
59.7 ± 0.2
58.2 ± 0.2
57.1 ± 0.2
56.3 ± 0.2
30–20%
60.0 ± 0.3
58.5 ± 0.2
57.3 ± 0.2
56.4 ± 0.2
20–10%
60.5 ± 0.3
58.9 ± 0.3
57.7 ± 0.3
56.6 ± 0.2
10– 0%
66.0 ± 8.7
61.5 ± 2.0
60.0 ± 1.6
58.2 ± 1.6
Unit: mΩ ± σ (rounds 2–6)
KEY INSIGHTS
Plateau 最低
SoC 50–60%（典型 NMC graphite）
Cutoff 急升
plateau → 10–0% 升 +9 mΩ；動態阻抗法的有效訊號
σ 在 < 10% 爆炸
0.5C σ=8.7 mΩ — 是 V(SoC) 曲率 + 1 s 視窗的 artefact，不是 cell 變了
高 C 自熱降 R
0.5C → 2.0C plateau 59.4 → 56.1 mΩ（−5.5%）
粗體底色：橘＝plateau min；紅橘＝cutoff rise（動態阻抗法 SoC 演算法的關鍵訊號）

## Slide 8
08
TAKEAWAY 4 / a
前 30 cycle R 微降 1.2% — 不是 SoH 退化
Round
Cycle
R (mΩ) @ SoC 50–60%, 0.5C
1
1
59.78
2
5
59.39
3
10
59.50
4
15
59.36
5
20
59.28
6
25
59.08
7
30
59.09
Chart: R drift over 30 cycles
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
R (mΩ) | 59.78 | 59.39 | 59.5 | 59.36 | 59.28 | 59.08 | 59.09
R 跟直覺「老化會上升」反向 — 但這是 fresh cell 前 30–100 cycle 的 commissioning 效應，不是 SoH 退化。
30 cycle 共 −1.2%。要看真正的 SoH dR/dcycle，須等 fresh cell commissioning 完成（cycle ≥ 50）後再看。

## Slide 9
09
TAKEAWAY 4 / b
Commissioning artefact 的歸因（按證據強度排序）
4.1
電解液浸潤
STRONG
"(dis)charge curves converge after 30 cycles" — Lechtenfeld et al. 2024 Adv Sci. Wetting 過程中 HFR 持續變化（Gamry EIS app note）。
Lechtenfeld 2024 ｜ Gamry EIS Wetting Note
4.2
環境溫漂
STRONG
鋰電池 DC R 為 NTC，溫度係數 −2 to −5%/°C。對本實驗 −1.2% 偏移，ambient 偏 0.3–0.6°C 即可解釋。lab 未恆溫是主要不確定性。
Battery University BU-410 ｜ ScienceDirect 2025
4.3
SEI 重組
WEAK
對 graphite anode NMC cell 的直接證據不足；主要佐證來自 Li-metal 系統。列為待驗證假說，不作為主要解釋。
PMC10463237 ｜ An et al. 2016 Carbon
4.4
真正 R rise 的時程
STRONG
NMC811 R 33 → 100 mΩ over 1600 cycles（≈ 0.04 mΩ/cycle 平均）。前 100 cycle 訊號被浸潤與溫漂蓋掉。Knees 出現在更後段。
dos Reis 2024 Sci Data ｜ Attia 2022 JES
完整文獻清單見 DOC/分析紀錄/2026-05-18_rate_capability_and_R_analysis.md §4

## Slide 10
WRAP-UP
結論 & 下一步
論文章節怎麼寫
1
Cell baseline 1655.8 mAh（rounds 2-6 mean）作為 Q_rated_actual
2
Rate capability 表：−0.4% (0.5C→2.0C) — IR signal 偏小要在 SoC 演算法章節 caveat
3
R(SoC) U 型 + cutoff +9 mΩ：動態阻抗法 SoC 演算法的主要訊號
4
Cross-round R 微降 1.2% 列為 commissioning 不算 SoH 退化
NEXT STEPS
SoH 章節從 cycle ≥ 50 起
等 fresh cell commissioning 過完，再分析 dR/dcycle 與 capacity fade
加 ambient 溫感
做 Arrhenius 修正；目前 lab 未恆溫已列入 limitations 章
完成 round 7 + 延伸到 round 8+
老化趨勢需要更長時程；目前 round 7 cyc30 mid-run
渲染論文圖
R(SoC) U 型 + cross-round drift 圖，存進 DOC/論文撰寫/figs/
Snapshot a3c7678 • DOC/分析紀錄/2026-05-18_rate_capability_and_R_analysis.md